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        PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ

     SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS.


  MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
REPERFILAGEM
RUA PORFÍRIO LOPES DE AGUIAR
TRECHO AV. XV DE NOVEMBRO ATÉ AV. SETE DE SETEMBRO
BAIRRO CIDADE ALTA
ARARANGUÁ-SC 
CRISTIANO CORAL

Engenheiro Civil - CREA/SC 99479-8

                     O Presente memorial descritivo tem por objetivo relatar os serviços e especificar materiais, necessários à execução da pavimentação asfáltica na rua Porfírio Lopes de Aguiar, no  trecho entre a Avenida XV de Novembro e a Av. Sete de Setembro, no Bairro Cidade Alta, município de Araranguá, conforme projeto.

Os serviços deverão ser efetuados obedecendo-se rigorosamente as especificações e materiais constantes deste memorial. Quaisquer alterações deverão ser submetidas à análise do(s) Engenheiro(s) responsável(is) pela fiscalização da obra, designado pela Administração Municipal, devendo sempre ser comunicadas através de ofício.

A aceitação final dos serviços estará vinculada ao fiel cumprimento do memorial descritivo, ou eventuais alterações acordadas, e ao Laudo de Vistoria Final emitido pelo(s) engenheiro(s) fiscal (is) designado(s).

O dimensionamento do pavimento, com espessuras da sub-base, base e camada asfáltica está em anexo a este memorial.

	    Item
	Etapa da Obra
	                                               
	Discriminação

	
	
	
	

	1.
	FINALIDADE
	-
	Execução de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) somente reperfilagem  e serviços complementares.

	
	
	
	

	2.
	GENERALIDADES
	-
	O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever a maneira pela qual deverão ser executados os serviços necessários às obras de  pavimentação asfáltica de reperfilagem  no perímetro urbano do Município de Araranguá, Estado de Santa Catarina.

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.
	LOCALIZAÇÃO 
	-
	Rua Porfírio Lopes de Aguiar, entre a AV. XV de Novembro e a Av. Sete de Setembro no  Bairro Cidade Alta.
Área de pavimentação de pista: 1912,6 m²;

	
	
	
	

	4.
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
	-
	Caberá a empresa contratada a procura de um local para as instalações de seus funcionários e estacionamento das máquinas quando não estiverem trabalhando, de tal forma que estas não atrapalhem o trânsito.

	
	
	
	

	5.
	SINALIZAÇÃO PROVISORIA 
	-
	A sinalização do trânsito  durante a execução da obra será de inteira responsabilidade da empresa contratada, para que os usuários e funcionários da empresa tenham o máximo de segurança. Sempre que se fizer necessário, serão feitos desvios de trânsito com placas indicativas de fácil observação, de modo a desviar o trânsito no menor tempo possível, devendo a contratada sempre consultar o Departamento de Trânsito do Município.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	6.
	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 
	
	A contratada fica encarregada do transporte de brita graduada da jazida até a obra e de CBUQ da usina até a obra, com os volumes expressos no orçamento.

	
	
	
	

	
	
	
	

	7.
	BASE COM BRITA GRADUADA COMPACTADA
	-
	Deverá ser executada uma camada de base  com brita graduada compactada para regularização da pavimentação existente, com a finalidade de oferecer suporte à camada de CBUQ, absorvendo, assim, os esforços verticais decorrentes do tráfego de veículos e distribuídos ao sub-leito.

Deverão ser observados o nivelamento e a compactação para que não fique imperfeições na capa asfáltica.

Considera-se a densidade do material compactado  de 2400 kg/m3.

	
	
	
	

	
	
	
	

	8.
	PINTURA DE LIGAÇÃO
	-
	Terá a finalidade de promover aderência entre a camada existente de asfalto e a camada de regularização asfáltica de CBUQ a ser executada.  Para este serviço será aplicada uma camada de emulsão asfáltica RR - 2C com taxa de 0,0006 T/m2.

	
	
	
	

	9.
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)
	-
	Deverá ser realizada uma camada asfáltica  de CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) .

Na pista de rolamento que possui largura total de 8,00 m a espessura  será de 4,00 cm  compactado, em toda a sua extensão.

Todo CBUQ aplicado na obra deverá possuir temperatura ideal recomendada pelas Normas Técnicas Brasileiras;

Sempre que houver emendas, estas serão feitas verticalmente;

Deverá ser observado o devido nivelamento (2,5% de inclinação no sentido dos bordos da pista), para que não haja acumulo de águas pluviais no centro da pista de rolamento.

Considera-se para o C.B.U.Q, densidade compactada de 2.5 Kg/m3 e teor de CAP de 6,00 %.

	
	
	
	

	
	
	
	

	10.


	DISPOSIÇÕES GERAIS
	
	Os serviços que não forem realizados de acordo com o especificado neste Memorial Descritivo, bem como estiverem em desacordo com as Normas Técnicas, não serão recebidos, caberá, então, à empresa contratada o seu refazimento, até que sejam sanados os problemas detectados;

Deverão ser efetuados todos os serviços necessários à conclusão da obra, sendo obrigatória à execução de limpeza geral da obra antes de sua entrega.
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