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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

  MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO DE CONCRETO (LAJOTA)

RUA PROFESSORA MARIA CELESTE MACHADO DOS SANTOS

BAIRRO COLONINHA

ÁREA: 1.053,78m²

EXT: 150,000m

ARARANGUÁ-SC

                        Guilherme Boeira Michels

           Eng Civil Crea/sc 117049-3 Port. 2615/2021
     Departamento de Estudos e Projetos Urbanísticos
           Planejamento Urbano, Indústria e Comércio
         O presente memorial descritivo tem por objetivo relatar os serviços e especificar materiais, necessários à execução de pavimentação com lajotas da RUA PROFESSORA MARIA CELESTE MACHADO DOS SANTOS, a ser pavimentada com lajotas, no Bairro COLONINHA, em Araranguá - SC.

         Os serviços deverão ser efetuados obedecendo rigorosamente as especificações e materiais constantes deste memorial. Quaisquer alterações deverão ser submetidas à análise do engenheiro responsável pela fiscalização da obra, designado pela Administração Municipal, devendo sempre ser comunicadas através de ofício.

         A aceitação final dos serviços estará vinculada ao fiel cumprimento do memorial descritivo, ou eventuais alterações acordadas, e ao Laudo de Vistoria Final emitido pelo engenheiro fiscal designado.

         Em caso de qualquer discordância entre o Projeto e o Memorial Descritivo, prevalecerão as especificações constantes do Memorial.

	Ítem
	Etapa da Obra
	
	Discriminação

	
	
	
	

	1.
	Serviços Iniciais
	-
	Deverão ser executados todos os serviços necessários ao bom andamento da obra.

	
	
	-
	A empresa responsável pela execução da obra deverá tomar todos os cuidados quanto à sinalização e orientação do trafego local.

	
	
	
	

	2.
	Nivelamento do Terreno
	-
	Deverá ser efetuado o nivelamento do terreno, observando-se os caimentos necessários ao bom escoamento das águas pluviais e os perfis topográficos (longitudinal e transversal) indicados no Projeto;

	
	
	- 
	O Nivelamento do Terreno será dado e executado pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Araranguá.

	
	
	-
	Após a execução da pavimentação, a contratante deverá executar o aterro necessário ao ajuste entre o pavimento executado e os trechos não pavimentados. Este aterro deverá ser executado com seixo rolado devidamente compactado.

	
	
	
	

	3.
	Meio- Fio
	-
	Deverão ser executados, em toda a extensão da rua, conforme indicado no projeto, meio-fios de concreto, com resistência mínima de 20 MPa e dimensões de (1,00 x 0,30 x 0,12) m;

	
	
	-
	Os meio-fios deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3;

	
	
	- 
	Os meio-fios serão dispostos de conformidade com o detalhe contido no Projeto.

	
	
	
	

	4.
	Pavimentação
	-
	Deverá ser executado, sobre o solo devidamente

 compactado, um lastro de  britada GRADUADA SIMPLES na espessura especificada no projeto e compactada  10cm, e (colchão) de areia de 5 cm, com espessura adequada ao assentamento da pavimentação de lajotas conforme projeto;

	
	
	-
	Deverão ser utilizados, obrigatoriamente, lajotas de concreto com espessura mínima de 8 cm, com resistência mínima à compressão de 35 MPa,sendo vedada a utilização de lajotas com espessura inferior.

	
	
	-
	O rejuntamento das lajotas de concreto deverá ser efetuado com pó de pedra britada;

	
	
	-
	A execução da pavimentação deverá obedecer as normas técnicas e o projeto, observando-se os caimentos necessários ao perfeito escoamento das águas pluviais. DEVERÁ TAMBÉM SER FEITA o rejutnamento na sarjeta com argamassamento, e numa largura de 1 metro com pó de pedra para assentamento do pavimento de revestimento em lajota.

	5.
	Caixas Coletoras (bocas de lobo)


	-
	Deverão ser executadas caixas coletoras de águas pluviais nas posições indicadas em projeto;

	
	
	-
	As caixas deverão ser executadas em alvenaria de blocos de concreto VAZADO;

	
	
	-
	As paredes internas das caixas deverão ser revestidas com emboço, sendo que este deverá ser devidamente desempenado;

	
	
	-
	No fundo das caixas deverá ser executado lastro de concreto, sendo que este deverá ser devidamente desempenado;

	
	
	
	

	
	
	-
	As caixas coletoras deverão ter tampa de concreto armado com espessura mínima de 8 cm;

	
	
	-
	Deverá ser executada uma tubulação de diâmetro 300 mm para ligação das bocas de lobo a rede pluvial. 

Obedecer o projeto e inclusive quanto aos detalhes, considerando que existe dois tipos de boca de lobo a serem instaladas. 

	
	
	
	

	6.
	Serviços Complementares
	-
	Deverão ser efetuados todos os serviços necessários à conclusão da obra, sendo obrigatória à execução de limpeza geral da obra antes de sua entrega. 

A medição somente será efetuada após os serviços executados previstos no contrato mesmo que de forma parcial e somente após a execução do serviço de varredura do calçamento fazendo com que a pó de pedra britada colocada em cima do calçamento trave as lajotas por igual.  

	
	
	
	

	
	
	
	

	7.
	Disposições Gerais
	-
	Os Serviços que não forem realizados de acordo com o especificado neste Memorial Descritivo, bem como estiverem em desacordo com as Normas Técnicas, não serão recebidos, caberá, então, à empresa contratada o seu refazimento, até que sejam sanados os problemas detectados;

	
	
	-
	Em caso de discordância entre as especificações contidas no Projeto e no Memorial Descritivo, prevalecerão, sempre, as especificações contidas no Memorial Descritivo. 
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